XIX Simposio de Soldadura y Materiales

Título. Recuperación de vanadio contenido en las cenizas del petróleo del Mariel

Title. Recovery of vanadium contained in Mariel oil ashes

Lic. Yailenys Martínez López1, MSc. Laura Ailin Perdomo Gómez2, Dr. Lorenzo Perdomo González3, Lic. Alien Curbelo Pérez4

1- Lic. Yailenys Martínez López. Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas, Cuba. yaimartinez@uclv.cu

2- MSc. Laura Ailin Perdomo Gómez. Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas, Cuba. laperdomo@uclv.cu

3- Dr. Lorenzo Perdomo González. Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas, Cuba. lperdomo@uclv.edu.cu

4- Lic. Alien Curbelo Pérez. Confirmatorio Nacional de Desechos Peligrosos, Cuba. aliencurbelo1983@gmail.com

Resumen:

- Problemática: La combustión del petróleo en la Central Termoeléctrica Máximo Gómez Báez, de Mariel, produce cenizas con elevadas concentraciones de metales pesados como vanadio. Dado que en Cuba no existe un proceso establecido para la recuperación de estos elementos es necesario proponer y evaluar un procedimiento que permita procesar las cenizas para la obtención de concentrados de vanadio y níquel con importantes aplicaciones en la industria cubana.

- Objetivo(s): Evaluar un proceso químico que permita la extracción del vanadio contenido en las cenizas de la combustión del petróleo del Mariel para darle usos alternativos en la industria.

- Metodología: Estos elementos se extraen mediante lixiviación ácida a través de un diseño de experimento factorial 23, realizándose ocho experimentos, variando la concentración de ácido sulfúrico, el tiempo de contacto y la temperatura de trabajo. Tanto el residual sólido como el lixiviado se analizaron mediante espectrofotometría de absorción atómica.

- Resultados y discusión: Los resultados obtenidos durante la lixiviación muestran las mejores condiciones para la extracción del vanadio en los niveles máximos evaluados, obteniéndose una concentración de 6483,8 mg/L de vanadio.

- Conclusiones: El procesamiento estudiado permite recuperar parte del vanadio contenido en las cenizas, el cual tiene múltiples usos en la industria  con un importante impacto económico.

Abstract:

- Problem: Oil combustion at the Máximo Gómez Báez Thermoelectric Power Plant in Mariel produces ashes with high concentrations of heavy metals such as vanadium. Since in Cuba there is no established process for the recovery of these elements, it is necessary to propose and evaluate a procedure that allows processing the ashes to obtain vanadium and nickel concentrates with important applications in Cuban industry.

- Objective(s): To evaluate a chemical process that allows the extraction of vanadium contained in the ashes of Mariel oil combustion to give it alternative uses in the industry.

- Methodology: These elements are extracted by means of acid leaching through a 23 factorial experiment design, performing eight experiments, varying the sulfuric acid concentration, contact time and working temperature. Both the solid residual and the leached residual were analyzed by atomic absorption spectrophotometry.

- Results and discussion: The results obtained during leaching show the best conditions for the extraction of vanadium at the maximum levels evaluated, obtaining a concentration of 6483, 8 mg/L of vanadium.

- Conclusions: The processing studied allows the recovery of part of the vanadium contained in the ashes, which has multiple uses in industry with an important economic impact.

Palabras Clave

Cenizas; Lixiviación; Vanadio

Keywords:

Ash; Leaching; Vanadium