SIMPOSIO INTERNACIONAL DE QUÍMICA 2019

VII CONFERENCIA "CIENCIAS  QUÍMICAS"

CARACTERIZACIÓN DEL SERRÍN DE PINO (Araucaria angustifolia) PARA SU USO COMO BIOADSORBENTE.

CHARACTERIZATION OF PINE SERRIN (Araucaria angustifolia) FOR USE AS A BIOADSORBENT.

Autores: Dr.C. Julio Omar Prieto Garcia1, M.C. Ana Carta Fuentes2, Mixary Enríquez Garcia3 y Ángel Mollineda Trujillo4

1 Departamento Licenciatura en Química. Facultad de Química y Farmacia. Universidad Central “Marta Abreu” de las Villas. Carretera a Camajuaní km 5 ½, Santa Clara, Villa Clara, Cuba. E- mail: omarpg@uclv.edu.cu

2 Departamento de Farmacia. Facultad de Química y Farmacia. Universidad Central “Marta Abreu” de las Villas. Carretera a Camajuaní km 5 ½, Santa Clara, Villa Clara, Cuba. E- mail: anafc@uclv.edu.cu

3 Departamento de Licenciatura en   Química. Facultad de Química y Farmacia. Universidad Central “Marta Abreu” de las Villas. Carretera a Camajuaní km 5 ½, Santa Clara, Villa Clara, Cuba. E- mail: menriquez@uclv.edu.cu

4 Centro de Investigaciones Agropecuarias (CIAP). Facultad de Ciencias Agropecuarias. Universidad Central “Marta Abreu” de las Villas. Carretera a Camajuaní km 5 ½, Santa Clara, Villa Clara, Cuba. E- mail: amollineda@uclv.edu.cu

Resumen

Este trabajo se realiza con el objetivo de caracterizar el serrín de pino (araucaria angustifolia) para su utilización como bioadsorbente de iones Pb (II) en solución acuosa. Se determinan una serie de parámetros físicos del material como densidad picnométrica, aparente y aparente por aprisionamiento. Además de compresibilidad, porosidad, velocidad de flujo, tortuosidad y superficie especifica. Se establece el por ciento de humedad, volátil y ceniza, así como pH. Se realiza un estudio cinético en condiciones estáticas de la adsorción de iones Pb (II) para determinar el coeficiente de difusión.

Palabras claves: serrín, pino, adsorción, plomo

Abstract

This work is carried out with the objective of characterizing the pine sawdust (araucaria angustifolia) for its use as a bioadsorbent of Pb (II) ions in aqueous solution. A series of physical parameters of the material are determined as pycnometric, apparent and apparent density by imprisonment. In addition to compressibility, porosity, flow velocity, tortuosity and specific surface. The percent moisture, volatile and ash, as well as pH are established. A kinetic study is carried out under static conditions of the adsorption of Pb (II) ions to determine the diffusion coefficient.

Keywords: sawdust, pine, adsorption, lead

- Introducción

Uno de los adsorbentes más estudiados y utilizados en nuestros días es el carbón activado. Otros adsorbentes de gran uso son la alúmina y el silica-gel. Son empleados las zeolitas tanto naturales como sintéticas. Todos estos materiales llevan un proceso de fabricación o producción que encarecen su uso. El empleo de bioadsorbentes es una posibilidad para realizar separaciones al proporcionar la retención o exclusión de determinadas sustancias, ya sean moleculares o iónicas.

Existen diversas fuentes de contaminación por plomo de aguas naturales, siendo la principal la descarga de efluentes industriales directamente afluentes naturales sin ningún tratamiento previo. Este problema se debe tanto a los altos costos como a la baja eficiencia de muchos de los métodos empleados para la remoción de los metales pesados. En la actualidad se ha desarrollado una diversa gama de tecnologías que apuntan a ser soluciones de bajo costo y ambientalmente amigables. Una de estas técnicas es la llamada biosorción, en la cual se hace uso de materia orgánica–viva, muerta o inmovilizada– para la remoción de metales pesados y su posterior recuperación (Gutiérrez, M, 2008)( Sánchez, E.,2008)( Saifuddin, N,2007).

Este trabajo tiene como objetivo caracterizar desde el punto de vista  físico,

muestras de serrín de pino (Araucaria angustifolia),  como parte del estudio para

la adsorción de iones Pb(II) en soluciones acuosas(Carballo, A. L. R,2004)( Glaser, B.,2002)( VOLESKY B,1999) (VOLESKY B,1981) .

- Metodología

El tamaño de partícula empleada es de 0,20 mm de diámetro. A esta fracción se le determina una serie de parámetros como densidad picnométrica, densidad aparente, densidad aparente por aprisionamiento, compresibilidad, porosidad, tortuosidad, factor de forma, velocidad de flujo, superficie especifica.

Se le determina % de Humedad, % de Ceniza y % de Material Volátil.

Se aplica agua regia a reflujo a una jmuestra de serrin para vla determinación de algunos elementos químicos presentes aplicando la espectroscopia de absorción atómica (EAA) mediante el equipo Espectrofotómetro de absorción atómica Perkin Elmer 372.

Para determinar el pH se toman 0,1 gramo lavado y seco. Se calienta a ebullición en 100 mL de agua. Una vez fría, se mide el pH.

El estudio preliminar está dirigido a la eliminación de iones plomo (II) en solución acuosa mediante serrín de pino. Se parte del nitrato de plomo (II) cuya concentración es 226 mg/L. Se toman alícuotas para determinar las concentraciones de plomo (II) correspondientes, utilizando un Espectrofotómetro Perkin Elmer 372 y a partir de allí se determinan las concentraciones de las disoluciones preparadas.

Se realiza un estudio cinético cuya metodología se presenta a continuación:

Cinética de proceso de adsorción.

El estudio está dirigido a determinar la capacidad del intercambiador en el tiempo para adsorber el ion uranilo.

Para este estudio se prepara una solución de nitrato de plomo (II) (3000 mililitros), cuya concentración es determinada mediante el método de espectroscopia de absorción atómica (EAA). Luego se pone en contacto con 5 gramos del material utilizado como sorbente por un tiempo de 8 horas, con la característica que cada 1 hora se toman alícuotas de 4 mL a 25ºC. A continuación, se determina la concentración de Pb (II) de adsorción, mediante el equipo. (Si se toman 4 mL cada 60 segundos o sea cada 1 minuto y el proceso duró 5 minutos tome en total 20 mL).

Modelos cinéticos:

Los modelos cinéticos y difusivos evaluados se describen a continuación (Azizian, 2004) ( Ejikeme  et al,2011)  (Chun-I y Li-Hua,2006) (Al-Asheh S.,2000)( Anndurai G,2002)

Modelo de pseudo primer orden:

V=k1C−k2q                                                                                                              (1)

Modelo de pseudo segundo orden:

tqt=1qe2k9+1qet 2

Modelo de Elovich:

qe=α+βt 3

Modelo de difusión intrapartícula (DI)

qt=k10t12+C 4

Difusión en los poros según la ecuación de Bangham (MB)

loglogcoco−qtm=logkom2.303V+αlogt                                                      (5)

Difusión en la película líquida (DPL)

ln(1−qtqe)=−kfqt+c                            (6)

Difusión efectiva

ln11−F2=Π2r2Dt                                              (7)

Donde:

V: Velocidad de adsorción (mg / s · L).

C: Concentración en solución (mg / L)

m: Masa del adsorbato en el volumen de solucion (g / L)

t: Tiempo transcurrido desde el inicio de la experiencia (s).

Co: concentración inicial en solución (mg / L)

qe: Carga máxima de la ceniza. (mg /g)

k1...k10, K, n, Kads, C: son constantes características.

qe: capacidad de adsorción en el equilibrio (g/mg)

qt: capacidad de adsorción en el tiempo (g/mg)

α: velocidad inicial de sorción (mg/g · min)

β: constante de sorción (g/mg)

.    F2 = ( qt/qe)2

r: radio de la partícula o grano de serrín

D: difusividad efectiva (m2/s)

- Resultados y discusión

Desde el punto de vista físico los parámetros más importantes obtenidos son:

Tabla #1.Parámetros químico – físicos del  sorbente

| Adsorbente | SerrÍN |
| --- | --- |
| ##### Parámetros |  |
| Tamaño de partícula(mm) | ≤ 0,2 |
| da (g/cm3) | 0,37 |
| dapa (g/cm3) | 0,47 |
| dr (g/cm3) | 0,726 |
| Tortuosidad | 1,63 |
| Vf (mg/s) | 0 |
| Factor de forma | 0,62 |
| Porosidad (%) | 49,3 |
| Compresibilidad (%) | 21,3 |
| Superficie Específica(m2/g) | 154.3 |

.

El material sólido presenta una alta porosidad y una velocidad de flujo nula. Es apreciable su compresibilidad. Los valores de las densidades picnométrica, aparente y aparente por aprisionamiento reflejan una baja densidad. Si comparamos su superficie especifica con bentonitas, arcillas calcinadas, zeolitas naturales y silicatos amorfos, es considerable su valor

La solución acuosa del serrín tiene un pH= 7,2, lo cual refleja un carácter ácido-base neutro.

Presenta un 3,92 % de humedad, 0,89 % de cenizas y de material volátil 79,18 %. Lo anterior conduce a que el % de carbón fijo sea 16,15.es de destacar la baja humedad y el alto contenido de material volátil que presenta.

Los elementos químicos analizados en el serrín son Ca (II), Mg (II), Na (I) y K (I) cuyos valores respectivos se señalan: 0,924 mg/g, 0,112 mg/g, 0,069 mg/g y 1,716 mg/g. Como se aprecia es un material relativamente rico en potasio.

El análisis cinético es mostrado a través de los coeficientes de determinación para cada modelo.

Tabla #2.Coeficientes de determinación para cada modelo aplicado

| MODELO | R2 |
| --- | --- |
| Seudoprimero | 0,810 |
| Seudisegundo | 0,812 |
| Elovich | 0,987 |
| Difusión intrapartícula | 0,788 |
| Difusión en le película de líquido | 0,998 |
| Bangham | 0,912 |

Como se aprecia el modelo cinético que mejor ajusta es el de Elovich, lo cual hace presumir un proceso químico de adsorción, cuya velocidad inicial de adsorción es de 1,13• 10-2 mg/g-s.la constante de desorción es 4,11 g/mg. El valor de la capacidad de adsorción de los iones Pb (II) en solución acuosa es de 44,89 mg/g, lo cual hace del serrín un magnifico adsorbente de este ion.

Un análisis del mecanismo difusivo en base a los coeficientes de determinación demuestra que la difusion en la película del líquido es fundamental. La constante de velocidad de difusión en la película de líquido es 5,75•10-4 s-1.

La difusividad efectiva se estima en 2• 10-9 m2/s, valor relativamente elevado para otros tipos de adsorbentes (Prieto, J.O., 2016)

- CONCLUSIONES

1-La adsorcion de iones plomo (II) en serrin de pino (Araucaria angustifolia) obedece a un proceso químico, dado el alto coeficiente de correlación al que responde el modelo de Elovich.

2- El serrín de pino es un excelente adsorbente de iones Pb (II) en solución acuosa dado el alto valor de la capacidad de adsorción (44,89 mg/g).y elevada difusividad efectiva.

- BIBLIOGRAFIA

1- AL-ASHEH S.; BANAT F.; AL-OMARI R. y DUVNJAK Z. (2000). Predictions of

binary sorption isotherms for the adsorption of heavy metals by pine bark using

single isotherm data. Chemosphere 41 (5), 659-665.

2- AZIZIAN, S., Kinetic Models of Sorption a Theoretical Analysis. Journal Colloid and Interface Science, Vol. 276, 2004, pp. 47-52.

3-ANNADURAI G.; JUANG R-S y LEE D-J. (2002). Use of cellulose-based wastes for adsorption of dyes from aqueous solutions. Journal of Hazardous Materials 92(3), 263-274.

4-CARBALLO, A. L. R., OREA, I. U. Y CORDERO, M. E. 2004.Composición química de tres maderas en la provincia de Pinar del Río, Cuba a tres alturas del fuste comercial. Parte No. 1. Corymbia citriodora. Revista Chapingo. Serie Ciencias Forestales y del Ambiente, vol. 10, número 001.Chapingo, México, pp. 57-62.

5- Chun-I Lin, Li-Hua Wang. Rate equations and isotherms for two adsorption models. Journal Institute of Chinese Institute of Chemical Engineers, Vol. 39, 2008, pp. 579-585.

6-    EJIKEME P.M., OKOYE A.I. Y ONUKWULI O.D. Kinetics and isotherm studies of Cu (II) and Pb (II) ions removal from simulated waste water by Gambeya albida seed shell activated carbon. The African Review of Physics, Vol. 6, 2011, pp 17.

7-GLASER, B., LEHMANN, J. AND ZECH, W. 2002. Amelioratingphysical and chemical properties of highly weathered soils in the tropics with charcoal a review. Biol. Fertil. Soils 35,219–230.

8-GUTIÉRREZ, M., GONZÁLEZ, L, SÁNCHEZ, E., MELLADO, D., 2008. Biosorcion de Pb2+ por biomasa de Saccharomyces cerevisiae. Federación Mexicana de Ingeniería Sanitaria e Ingenierías Ambientales. En Línea: http://www.femisca.org/publicaciones/XIcongreso/XICNIS089.pdf

9-PRIETO J.O.2016. Estudio de los mecanismos cinéticos y difusivos en la adsorción de Cu (II) en ceniza de bagazo de caña de azúcar. Revista Centro azucar Vol.43. ISSN 2223-4861

10-SANCHEZ, E., GONZÁLEZ, G. ALMAGUER, CANTÚ, V. SÁENZ T., LIÑÁN, I., Estudio cinético e isotermas de adsorción de Ni (II) y Zn (II) utilizando biomasa del alga Chlorella sp. inmovilizada. En línea: <http://dialnet.unirioja.es-/servlet/articulo?codigo=2565693>

11-SAIFUDDIN, N.; RAZIAH, A.Z.: Remoal of Heavy Metals from Industrial Effluent Using Saccharomyces Cerevisiae (Baker’sYeast) Immobilised in hitosan/lignosulphonate Matrix. En línea:<http://www.insinet.net/jasr/2007/2091-2099.pdf>

12- SOLER A.; GÓMEZ D. y RUBIO M. (1981). Caracterización de residuos

agrícolas del sureste español como biomasas energéticas. 73-78.

13 -VOLESKY B. (1990). Biosorption of Heavy Metals. CRC Press, Boston, USA,

November 1990. 408 p. ISBN 0849349176.