SIMPOSIO INTERNACIONAL DE QUIMICA 2019

VII CONFERENCIA "CIENCIAS QUÍMICAS"

CARBONES ACTIVADOS A PARTIR DE BAGAZO DE CAÑA DE AZÚCAR, BAMBÚ Y MARABÚ PARA LA ADSORCIÓN DE PLOMO

ACTIVATED CARBONS FROM BAGAZO OF SUGAR CANE, BAMBOO AND MARABU FOR LEAD ADSORPTION

Autores: Dr.C. Julio Omar Prieto Garcia1, Dr.C. Alfredo Curbelo Sanchez2, M.C. Yennier Cruz Bermudez3, Mixary Enríquez García4 y Ángel Mollineda Trujillo5

1 Departamento Licenciatura en Química. Facultad de Química y Farmacia. Universidad Central “Marta Abreu” de las Villas. Carretera a Camajuaní km 5 ½, Santa Clara, Villa Clara, Cuba. E- mail: omarpg@uclv.edu.cu

2 Departamento Ingeniería Química. Facultad de Química y Farmacia. Universidad Central “Marta Abreu” de las Villas. Carretera a Camajuaní km 5 ½, Santa Clara, Villa Clara, Cuba. E- mail: ecurbelo@uclv.edu.cu

3 Departamento Licenciatura en Química. Facultad de Química y Farmacia. Universidad Central “Marta Abreu” de las Villas. Carretera a Camajuaní km 5 ½, Santa Clara, Villa Clara, Cuba. E- mail: yenniercb@uclv.edu.cu

4 Departamento de Licenciatura en   Química. Facultad de Química y Farmacia. Universidad Central “Marta Abreu” de las Villas. Carretera a Camajuaní km 5 ½, Santa Clara, Villa Clara, Cuba. E- mail: menriquez@uclv.edu.cu

5 Centro de Investigaciones Agropecuarias (CIAP). Facultad de Ciencias Agropecuarias. Universidad Central “Marta Abreu” de las Villas. Carretera a Camajuaní km 5 ½, Santa Clara, Villa Clara, Cuba. E- mail: amollineda@uclv.edu.cu

Resumen

En esta investigación se presentan los resultados del estudio cinético en condiciones estáticas de soluciones acuosas de Pb (II) en carbones obtenidos mediante activación "química "de bagazo de caña de azúcar, bambú y marabú. El estudio cinético de la adsorción se ajusta a un modelo de seudoprimer orden. Las capacidades de adsorción en el equilibrio muestran un valor de 9,4 meq/L, 33,3 meq/L y 44,5 meq/L, para carbón de bagazo de caña de azúcar, bambú y marabú, respectivamente.

Palabras clave: bagazo de caña, marabú, bambú, plomo, carbón activado.

Abstract

This research presents the results of the kinetic study in static conditions of aqueous solutions of Pb (II) in coals obtained by "chemical" activation of bagasse from sugarcane, bamboo and marabou. The kinetic study of the adsorption is adjusted to a pseudo-first order model. The adsorption capacities at equilibrium show a value of 9.4 meq / L, 33.3 meq / L and 44.5 meq / L, for bagasse coal from sugarcane, bamboo and marabou, respectively.

Keywords: cane bagasse, marabou, bamboo, lead, activated carbon.

- Introducción

Los últimos años han permitido el desarrollo de métodos para la obtención de carbón dada la amplia gama de aplicaciones. La demanda ha llevado a buscar materias primas de bajo costo y amplia disponibilidad, donde los materiales renovables juegan un papel importante (García Lovera, R.2004). Ha sido poco estudiada la factibilidad de obtener carbones activados a partir de algunos recursos biomásicos de las regiones tropicales con amplia disponibilidad y mínima competencia con otros usos (Reinoso, R, F., 2002).

Las propiedades adsorbentes de los carbones pueden ser utilizadas para la eliminación de metales pesados potencialmente tóxicos como el cadmio3

Como consecuencia de lo planteado el objetivo de este trabajo es la obtención de carbón activado con buenas propiedades adsortivas a partir de bagazo de caña de azúcar, bambu y marabu, recursos renovables de disponibilidad en el país, que permita la eliminación de iones Pb (II) de soluciones acuosas.

- Metodología

La preparación del carbón parte de bagazo de caña de azúcar (CBC), marabú (CMB) y bambú (CBB) previamente secados, molidos y tamizados para la obtención de una granulometría adecuada. Se utilizan procesos “químicos” con ácido fosfórico 0,1 mol/L y parámetros operacionales de 120 minutos a temperatura de 600oC. Los adsorbentes obtenidos son sometidos a un proceso de caracterización donde se evalúa la densidad aparente por aprisionamiento(g/mL), la densidad picnométrica (g/mL), densidad aparente (g/mL), porosidad (%), compresibilidad (%), tortuosidad, factor de forma, humedad (%), material volátil (%), ceniza (%), carbón fijo (%), índice de yodo, índice de azul de metileno, superficie específica respecto al azul de metileno y pH.

Una vez caracterizada la fracción menor de 0,20 mm de diámetro se estudia la cinética de adsorción de iones Pb (II) al determinar sus concentraciones en disoluciones acuosas mediante la técnica de absorción atómica siendo utilizado el espectrofotómetro Perkin Elmer 372. Se aplican diferentes modelos cinéticos: seudo primer orden, seudo segundo orden, Elovich y modelo difusional, mediante las siguientes expresiones (Azizan, Saeid.,2004) (Bhalnagar, Amit;,2005) (Nouri, Sirous,2004) (Minguang Dai, 1998)( Sekar, M., Sakthi, V., Rengaraj.S.,2004) (Avon, J ., 1997)  (Li, Yan- Hui,2005):

- Modelo de seudo primer orden

ln (qe – qt) = ln qe – k1t     (1)

- Modelo de seudo segundo orden

t/qt = 1/k2qe2 + t/qe                  (2)

- Modelo de Elovich7

qt = α + βln t                   (3)

- Modelo de difusión intrapartícula

qt  = kd t1/2                       (4)

Donde:

qe = cantidad de metal adsorbido en el equilibrio (mg/g)

qt = cantidad de metal adsorbido en cualquier instante (mg/g)

t = tiempo (minutos)

k1 = constante de velocidad de seudo primer orden (min-1)

k2 = constante de velocidad de seudo segundo orden (g/mg-min)

kd = constante de velocidad de difusión intrapartícula (mg/g s1/2)

α = velocidad de sorción inicial (mg/g min)

β = constante de desorción (g/mg)

- Resultados y discusión

Las diferentes fracciones se caracterizan y los resultados se muestran a continuación:

Tabla 1: Parámetros físicos y químicos de las fracciones de carbones empleadas en la adsorción de iones Pb (II).

| Parámetros | CBC | CMB | CMM |
| --- | --- | --- | --- |
| Densidad aparente por aprisionamiento | 0.33 g/mL | 0,75 | 0,48 |
| Densidad picnométrica | 1,09 g/mL | 1,34 | 0,72 |
| Densidad aparente | 0,28 g/mL | 0,38 | 0,34 |
| Porosidad total | 74 % | 71 | 52,5 |
| Factor de forma | 0.47 | 0,49 | 0,60 |
| Compresibilidad | 15 | 49 | 29,8 |
| Tortuosidad | 1.67 | 1.25 | 1.52 |
| Humedad | 6,5 % | 8,9 | 9.2 |
| Material volátil | 31.3 % | 42,92 | 29 |
| Ceniza | 50,2 % | 10,57 | 12,6 |
| Carbón fijo | 12 % | 37,6 | 49,18 |
| pH | 6 | 2,9 | 6,2 |
| Índice de azul de metileno | 15 | 18 | 16 |
| Índice de yodo | 834 | 1001 | 918 |
| Superficie especifica | 202 m2/g | 305 | 223,5 |

El estudio cinético permite obtener los siguientes modelos evaluados por los coeficientes de determinación.

Tabla 2: Modelos cinéticos de la adsorción de iones Pb (II) en carbón activado

| Modelos | CBC | CBB | CMB |
| --- | --- | --- | --- |
| Seudoprimer orden | 0,988 | 0,981 | 0,977 |
| Seudosegundo orden | 0,818 | 0,972 | 0,901 |
| Elovich | 0,88 | 0,951 | 0,841 |
| Modelo difusional | 0,969 | ,978 | 0,957 |

Como se aprecia hay dos factores importantes en la adsorción de iones Pb (II) en soluciones acuosas utilizando carbón obtenido por activación “quimica”. La adsorción de iones Pb (II) responde a una adsorción de tipo física de seudo primer orden dado el alto coeficiente de determinación. Las constantes de velocidad         de seudoprimer orden son 0,361, 0,059 y 0,016 min-1 para el carbón de bagazo de caña de azúcar, marabú y bambú, respectivamente. El tiempo de vida media para los carbones anteriormente mencionados son 1,92, 11,75 y 43,32 minutos. Lo anterior permite afirmar que el proceso de adsorción de iones plomo (II) en solución acuosa desde el punto de vista de rapidez esta beneficiado para lel carbón de caña de azúcar, no así para el carbón de bambú, que es el más lento de los tres carbones empleados. En cuanto a la capacidad de equilibrio de adsorción muestran un valor de 9,4 meq/L, 33,3 meq/L y 44,5 meq/L, para carbón de bagazo de caña de azúcar, bambú y marabú, respectivamente.

Otro aspecto a considerar es el coeficiente de difusión efectivo los cuales son para el carbón de bagazo de caña de azúcar, marabú y bambú los valores de 3,0•10-10, 3,3•10-11 y 2,8•10-12 m2/s.

- Conclusiones

- El carbón obtenido de bambú presenta los mayores índices de azul de metileno y de iodo.

- El carbón de bambú muestra la mayor capacidad de adsorción de equilibrio para los iones Pb (II).

- El análisis estadístico a través de los coeficientes de determinación permite establecer una fisisorción de los iones Pb (II) con orden de adsorción de seudoprimer ordenpara los tres carbones utilizados.

- Bibliografía

- Avon, J.  Adsorption of Methylene blue from on Aqueous Solution on to Activated carbons from Palm-Tree Cobs. Carbon 1997. v.35, n.3, p 365-369.

- Azizan, Saeid. Kinetic models of Sorption: a Theoretical Analysis. Journal of Colloid and Interface Science, 2004 v. 276, p. 47-52.

- Bhalnagar, Amit; Jain A.K. A comparative adsorption study with different Industrial wastes as adsorbents for the removal of cationic dyes from water. Journal of Colloid and Interface Science, 2005 v. 281, p. 49-55,

- Dai Minguang. Mechanism of adsorption for activated carbon. Journal of Colloid and Interface Science, 1998   v. 198, p. 6-10,

- García Lovera, R., Caracterización de la química superficial de adsorbentes. Taller Iberoamericano sobre adsorbentes para la protección ambiental. Red temática V.F. CYTED. Guanajuato, México. 2004, p 34-44

- Li, Yan- Hui et al. Adsorption Thermodynamic, Kinetic and Desorption Studies of Pb2+ on carbon nanaotubes. Water Research. 2005. V 35, p 605-609,

- Nouri, Sirous, Haghseresth, F. research on the BET Surface Area and parching of molecules on the activated carbon, Adsorption, 2004 v .10, p 69-77.

- Reinoso, R, F. El carbón activado en procesos de descontaminación. Departamento de Química Inorgánica. Universidad de Alicante. España. 2002

- Sekar, M., Sakthi, V., Rengaraj.S. Kinetics and equilibrium Adsorption study of Lead (II) onto Activated carbon prepared from Coconut Shell. Colloid and Interface Science, 2004 v. 279, p. 307-313,.