12ͩ ͦ SIMPOSIO INTERNACIONAL DE ESTRUCTURAS, GEOTECNIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Título:

Evaluación técnica de las estructuras de madera del convento de Santa Clara de Asís.

Title:

Technique evaluation of the wood structures of the convent of Santa Clara of Asis.

Dayana Rodríguez Veloz. Empresa de Arquitectura y Urbanismo (Restaura), Cuba No.316 e/ Obispo y Obrapía, La Habana Vieja, Cuba. drodriguez@proyectos.ohc.cu, dayirv94@gmail.com, Jennifer López Guevara. Cujae, Calle 114 N 11901 entre Ciclo Vía y Rotonda, Marianao, La Habana, Cuba.  jlopezg@civil.cujae.edu.cu.

Resumen:

El Centro Histórico de La Habana, fue declarado Monumento Nacional en 1978, e incluido en 1982, en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Esta emblemática área de la ciudad, desde inicios de la década de 1980, fue objeto de un plan de restauración al tiempo que se trabajaba en la elaboración de nuevas regulaciones urbanas orientadas a su conservación y refuncionalización. Desde 1993, con la puesta en marcha de un nuevo modelo de gestión liderado por la Oficina del Historiador, el territorio ha sido testigo de un amplio proyecto de rehabilitación, que ha incluido el rescate de cientos de inmuebles y de espacios públicos de alto valor patrimonial. El convento de Santa Clara de Asís, ubicada en la calle Cuba, contiene en sus elevados muros de tapia, una hermosa arquitectura que data del siglo XVII, donde la historia y sus armados de madera cobran vida para regalarnos una invaluable edificación de Grado de Protección 1. Para llevar a cabo la rigurosa rehabilitación de esta espléndida obra, es esencial un diagnóstico de sus elementos estructurales. Con especial interés, se estudian los elementos de madera para definir propuestas de actuación y técnicas de intervención según los deterioros encontrados y lograr que se adapten a las regulaciones urbanísticas que rigen cualquier modificación en un proyecto de este tipo. El presente trabajo posibilita, a partir de un estudio de diagnóstico previo, la realización de un anteproyecto para la restauración de dichos elementos, enfocándose en la caracterización histórica y constructiva de la edificación.

Abstract:

The Historical Center of Havana was declared a National Monument in 1978, and it was included in the list of UNESCO World Heritage in 1982 along. This emblematic area of ​​the city, from the beginning of the 1980s, was the subject of a restoration plan while working in the development of new urban regulations guided to its conservation and re-functionalization. Since 1993, with the establishment of a new management model led by the historian's office, the territory has witnessed a broad rehabilitation project, which has included the rescue of hundreds of buildings and public spaces of huge patrimonial value. The convent of Santa Clara of Asis, located on Cuba Street, contains a beautiful architecture that dates back to the 17th century in its high walls of tapial, where history and its armed wooden come alive to give us an invaluable building of the Grade of Protection 1. To carry out the rigorous rehabilitation of this splendid work, a diagnosis of its structural elements is essential. With special interest, wood elements are studied to define action proposals and intervention techniques according the deterioration found and to achieve the adaptation to the urban regulations that govern the modifications of this type of project. The present work allows realizing a preliminary project for the restoration of wooden elements, from a previous diagnostic study, focusing on the historical and constructive characterization of the building.

Palabras claves: Patología, diagnóstico, evaluación, rehabilitación, restauración

Keywords: Pathology, diagnostic, evaluation, rehabilitation, restoration

1. Introducción

Cuando nos referimos al Centro Histórico La Habana Vieja hacemos alusión al conjunto arquitectónico y al sistema de fortificaciones representativos de un tipo de arquitectura que ilustra la etapa colonial de la historia de La Habana y es un ejemplo de asentamiento humano tradicional representativo de dicha cultura. El Centro Histórico de La Habana fue declarado Monumento Nacional de la República de Cuba en 1978, y en 1982 fue incluido en el índice del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Las construcciones de mayor valor cultural han sido restauradas de modo armónico y expresivo a través de la permanencia de la trama urbana original y de los aspectos formales básicos del conjunto. Existen dentro del antiguo recinto amurallado edificaciones de destacado valor arquitectónico como lo es el Convento de Santa Clara de Asís (ver Fig. 1 y 2), inmueble de Grado de Protección I, por lo que la conservación y restauración de sus elementos estructurales es una tarea a ejecutar con sumo cuidado enfocándose en las Regulaciones para el Centro Histórico. El Convento de Santa Clara de Asís, es una edificación que presenta elevados porcentajes de deterioros, por lo que buscar sus principales lesiones es primordial para determinar las causas que están provocando las mismas y de esta manera llegar al objetivo fundamental que es proponer soluciones de intervención.

Figura 1. Convento de Santa Clara de Asís. Captura de imagen de modelo digital elaborado por arquitecta Dayana Espinosa, Lilian Potts y Linnet Valdés Rivero en la realización de su tesis: Antiguo Convento Santa Clara De Asís. Ideas Preliminares De Arquitectura Para Su Rehabilitación. La Habana, junio, 2017.

Figura 2. Vista panorámica de las galerías del primer claustro. Imagen captada por la oficina de inversiones.2013.

## 2. Metodología para el levantamiento de lesiones de los elementos estructurales de madera:

Se describen a continuación las etapas fundamentales que integran la propuesta metodológica[D. C. I. O. Á. Rodríguez] que se llevó a cabo en la realización de esta tesis, detallando por partes el esquema de enfrentamiento.

Etapa 1: Inspección preliminar.

Etapa 2: Recopilación de antecedentes.

Etapa 3: Levantamiento de deterioros, lesiones o daños.

Etapa 4: Realización de exámenes superficiales

Etapa 5: Confección de fichas y planos.

Etapa 6: Formulación de las hipótesis de fallo.

Etapa 7: Selección y realización de ensayos (en obra o en el laboratorio).

Etapa 8: Diagnóstico y pronóstico.

Etapa 9: Propuesta de tratamiento.

3. Resultados y discusión

Ensayos realizados en obra

Contenido de humedad:

Dada la importancia que la humedad tiene en el comportamiento y propiedades de la madera, una medición fiable de la misma es esencial en cualquier actuación. El xilohigrómetro se utiliza en todos los escenarios para asegurar que las prescripciones establecidas para el contenido de humedad son cumplidas antes de instalar la madera o en rehabilitación para corregir la estimación de la resistencia residual[Collar, Prieto, & Barra, 2009]. El xilohigrómetro puede medir la conductividad eléctrica entre dos electrodos en forma de púas de acero que se clavan en la madera. Ofrece una medida de la humedad superficial de la pieza, en el punto concreto en el que es clavado, basándose en la relación que existe entre el contenido de humedad y la resistencia óhmica[Basterra, Acuña, Casado, Ramón-Cueto, & López, 2009]. El equipo que se utilizó para leer el contenido de humedad en los pies derechos fue el aparato llamado Surveymaster (ver Fig. 3). Las lecturas se llevaron a cabo en la zona de la base de los pies derechos (ver tabla 1).

Figura 3. Aparato con el que se realizó el ensayo del contenido de humedad en los pies derechos. Nombre del aparato: Surveymaster. Elaboración propia.

| Número de mediciones realizadas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pie derecho 1 | 15.6 | 14.6 | 15.8 | 16.4 | 17.5 | 17.1 |
| 2 | 15.2 | 13.7 | 13.3 | 13.4 | 15.6 | 15.9 |
| 3 | 13.6 | 14.6 | 14.6 | 14.4 | 14.3 | 14.3 |
| 4 | 16.2 | 15.4 | 16.3 | 15.4 | 13.1 | 12.9 |
| 5 | 15.5 | 17.3 | 16.4 | 16.4 | 15.5 | 15.2 |
| 6 | 15.7 | 15.6 | 17.5 | 16.3 | 17.3 | 17.2 |
| 7 | 17.5 | 17.7 | 17.8 | 18.0 | 17.3 | 16.8 |
| 8 | 15.6 | 16.2 | 15.4 | 16.2 | 15.2 | 12.3 |
| 9 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.0 | 13.0 |

Tabla 1. Resultados del ensayo de contenido de humedad en los pies derechos de madera con el aparato Surveymaster Protimeter. Elaboración propia.

Ensayos realizados en el laboratorio

Identificación de la especie maderable (anatomía comparada):

Se tomaron muestras de dos pies derechos para su identificación (Ver tabla.2)

| Elemento | Nombre Científico | Nombre común |
| --- | --- | --- |
| Pies derechos | Pinus Taeda | Pino Tea |
| Viga | Pinus Taeda | Pino Tea |

Tabla 2. Identificación de especies maderables. Elaboración propia.

La observación de los caracteres anatómicos (ver cortes anatómicos por especie) se realizó con el uso de un estereoscopio y luego con el microscopio óptico de luz. Las muestras fueron identificadas por el método de la anatomía comparada done se definió que la especie maderable era Pinus Taeda (ver Tabla 3). Previamente se compararon los caracteres macroscópicos de las muestras con maderas patrones previamente identificadas y clasificadas en la xiloteca del laboratorio de Biología.

Características macroscópicas y propiedades físicas de las especies maderables identificadas.

Pino (Pinus Taeda): Color amarillo pálido que varía de intensidad con la cantidad de resina, no hay diferencias apreciables entre albura y duramen. Textura media, grano recto, zonas de crecimiento muy visibles, lustrosas, olor resinoso. Dura, moderadamente resistente, la durabilidad natural ante el ataque de hongos de la pudrición depende de la cantidad de resina en la madera. Debe ser preservada si se pone en contacto con el suelo.

Cortes anatómicos por especie:

| Tipo de madera | Resistencia Característica a la tracción (Mpa) | Resistencia Característica a la compresión paralelas a las fibras (Mpa) | Resistencia Característica a la compresión perpendicular a las fibras (Mpa) | Resistencia Característica a la flexión (Mpa) | Resistencia Característica al cortante paralelo a las fibras | Módulo de Elasticidad (Mpa) | Peso Específico (KN/m³) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pino Tea | 102 | 50 | 32 | 90 | 4.5 | 12020.0 | 7.4 |

Tabla 3. Ficha técnica de la madera. NC 053-179-1988: Estructuras de madera. Métodos de cálculo.

Identificación de insectos xilófagos:

La pudrición de la madera por ataque de insectos suele conllevar a la pérdida de material dejando un aspecto fibroso en la superficie[Arbelo & Garbuyo, 2012].

El ensayo fue realizado a un pie derecho de donde se extrajo un insecto, el cual se llegó a su identificación en un laboratorio mediante un microscopio (ver Fig. 4).

Se definió que el insecto es una reticulitermes lucífugus (termita subterránea). La termita subterránea no vive en la madera, sino en termiteros que se ubican normalmente al interior del suelo y árboles (caso no muy común). Las obreras se dirigen a la zona donde existe celulosa para alimentarse, construyendo galerías por el interior del suelo y por muros. Son capaces de introducirse entre los cimientos, sobre cimiento y muros de las edificaciones aprovechando las grietas, las cañerías y ductos que atraviesan estas estructuras o practicando galerías exteriores a base de una argamasa extraordinariamente dura. Las obreras desarrollan galerías en dirección de la fibra (ver Fig. 5). Las huellas de ataque son tubos de barro, sin embargo, es usual ver el daño sólo cuando la madera falla por falta de resistencia. Estos insectos requieren de humedad para poder vivir, elementos que se encuentran en el suelo y las áreas húmedas de la estructura, pero atacan maderas secas[Arbelo & Garbuyo, 2012].

Figura 5. Túneles generados por las termitas subterráneas. Conformados por fragmentos de tierra y madera digerida cementada por excrementos de las termitas obreras. Los túneles se encuentran en dirección de la fibra de la madera. Elaboración propia.

Identificación de plantas deteriorantes en la cubierta de las galerías:

Las plantas superiores contribuyen al deterioro químico del substrato en que crecen; aunque en estos la acción mecánica es la más importante. Las plantas leñosas y arbóreas son muy frecuentes en las edificaciones del Centro Histórico y sus raíces tienden a ensanchar las grietas en que crecen, a la vez que crean otras nuevas[Cruza, 2007].

Se tomaron fotos de las plantas (ver Fig. 6) que crecen sobre la cubierta del inmueble para su identificación (ver Tabla 4). Las plantas identificadas se compararon con ejemplares referidos en estudios anteriores, como plantas epilíticas de inmuebles patrimoniales habaneros.

Se identificaron las especies de plantas presentes según [Cruza, 2007] y se agruparon según el porte biológico árbol, arbusto o hierba lo cual es necesario tener en cuenta para la propuesta de los métodos de erradicación.

| Nombre científico | Nombre vernáculo | Familia botánica | Porte biológico |
| --- | --- | --- | --- |
| Bursera simaruba L | Almácigo colorado | Burseraceae | Arbóreo |
| Morinda royoc L | Piñi piñi | Rubiaceae | Arbusto |
| Rhynchelytrum repens (Willd) | Hierba del Natal | Poaceae | Herbácea |

Tabla 4. Identificación de plantas invasoras. Elaboración propia.

Levantamiento de patologías:

Este es el proceso quizá más minucioso de todos los trabajos de la inspección inicial. En él se realizará el levantamiento de todos los deterioros o lesiones observadas, haciéndose un estudio detallado en cada caso.

Principal lesión en los pies derechos:

Deterioro: Pudrición en la base

Descripción: El elemento está afectado por hongos de pudrición blanda por el fácil desmoronamiento de la madera al tocarla (ver Fig. 7). La simple existencia del hongo en la madera, ya es base suficiente para que existan las condiciones necesarias para la proliferación de otros organismos xilófagos. Se llevó a cabo el ensayo con el punzón donde se verificó que la base es la zona más dañada de la columna en todas sus caras.

Posibles causas: Exceso de humedad en el ambiente, insectos y hongos, exposición a la lluvia y al intemperismo, selección inadecuada de la madera, falta de mantenimiento.

Figure 7. Se observa cómo la columna está afectada por hongos de la pudrición blanda. Elaboración propia.

Principal lesión en las vigas:

Deterioro: Pudrición en la cara superior de la viga

Descripción: La viga se encuentra completamente deteriorada en la cara superior debido a la pudrición blanda (ver Fig. 8), ya que la tablazón está muy dañada producto a hongos de la pudrición mostrando pérdida de sección, cambio de coloración, esto incide directamente sobre las caras de las vigas en contacto directo con dicha tablazón. Se pudo confirmar que la cara superior de la viga está dañada por hongos de la pudrición blanda porque se sometió dicha viga a un ensayo con el punzón y se pudo observar que el punzón penetraba fácilmente en la cara superior de la viga desmoronándose con el simple contacto, soltando como una tierrita

Posibles causas: Exceso de humedad en el ambiente, insectos y hongos (crecen en lugares húmedos y poco ventilados, acompañados de una pérdida gradual de resistencia), falta de mantenimiento, humedad por filtración proveniente de la cubierta, contacto directo con la tablazón que se encuentra muy deteriorada con pudrición y pérdida de sección.

Figura 8. Se observa la pudrición en la tablazón lo que afecta grandemente a la cara superior de la viga. Elaboración propia.

Principal lesión en la tablazón:

Deterioro: Pudrición. Pérdida de sección

Descripción: Se observan pérdidas de la sección y daños en la tablazón producto a ataques de hongos de la pudrición (ver Fig. 9). Cuando la afectación es severa puede llegar a afectar la parte superior de la viga.

Posibles causas: Humedad constante debido a filtraciones provenientes de la cubierta, exceso de humedad en el ambiente, falta de mantenimiento, insectos y hongos (crecen en lugares húmedos y poco ventilados, acompañados de una pérdida gradual de resistencia).

Figura 9. Se observa el derrumbe parcial de la tablazón. Elaboración propia.

Propuestas de actuación e intervención:

Deterioro: Pudrición en la base

Procedimiento de reparación: La madera es un material que por su condición orgánica sufre ataque de orden biológico. Antes de proceder a reparar el elemento, debe ejecutarse un apuntalamiento en la zona donde se ubica la columna que presenta el fallo[Buajasán et al.]. Se procederá a eliminar completamente el tramo afectado con la ayuda de una sierra de mano. Toda la madera afectada que se retire, deberá ser quemada para evitar posibles contaminaciones a otros elementos[Buajasán et al.]. Es importante que la pieza a reproducir (prótesis) para el completamiento de la columna sea una madera con características físico-mecánicas acorde a las circunstancias a la que estará sometida (se escoge la Green Heart con nombre científico de Ocotea rodiaei Mez, madera con propiedades bastantes resistentes). Las dimensiones entonces sí se mantendrían iguales al elemento original. Toda la madera que ya está en obra debe tratarse con un producto de tratamiento llamado Xanol Fondo Protector["Entrevista realizada a especialistas en restauración de elementos de madera de la Empresa de Inversiones perteneciente a la Oficina del Historiador de La Habana," 2018]. Luego del tratamiento preservador se procede a aplicar un producto llamado Xanol Selladora ["Entrevista realizada a especialistas en restauración de elementos de madera de la Empresa de Inversiones perteneciente a la Oficina del Historiador de La Habana," 2018]. Es importante darle un tratamiento insecticida a la madera en obra, para esto se fumiga mediante inyecciones en determinados puntos del elemento (se contrata a una entidad especialista en el tema quienes se encargan de esta situación, ejemplo: Garza o Ratoncito blanco)["Entrevista realizada a especialistas en restauración de elementos de madera de la Empresa de Inversiones perteneciente a la Oficina del Historiador de La Habana," 2018]. Una vez elaborada la pieza, esta se coloca y se fija (ver Fig. 10) con el empleo de resina epoxi bicomponente ["Entrevista realizada a especialistas en restauración de elementos de madera de la Empresa de Inversiones perteneciente a la Oficina del Historiador de La Habana," 2018](Mapewood Gel 120) a la madera que ya está en obra. Luego se inserta la columna en la base de hormigón que se construirá nueva (esta mantendrá las mismas dimensiones que la base original, que serán de 320x320 mm con una altura de 270 mm). Se aplicará un producto llamado Xanol Selladora["Entrevista realizada a especialistas en restauración de elementos de madera de la Empresa de Inversiones perteneciente a la Oficina del Historiador de La Habana," 2018] en la zona que quedará en contacto la base de madera con la base que se realizará nueva. Finalmente, proceder a preparar bien la superficie y se aplica la pintura Xanol Lasur ["Entrevista realizada a especialistas en restauración de elementos de madera de la Empresa de Inversiones perteneciente a la Oficina del Historiador de La Habana," 2018](contiene filtro solar UV, es permeable al vapor de agua permitiendo la transpiración del soporte, hidrofugante e impermeable al agua de lluvia, resistente a los efectos nocivos de la intemperie, buena flexibilidad) en todo el elemento para garantizar la estética y protección del mismo.

Figura 10. Unión de la prótesis de madera nueva a colocar con la madera que está en obra. Unión Machihembrado. Elaboración propia.

Deterioro: Pudrición en cara superior de la viga

Procedimiento de reparación: Cuando se comprueba pudrición en cara superior de una viga, debe apuntalarse de inmediato la estructura para así garantizar la seguridad de la edificación. Generalmente este deterioro se presenta justo donde tiene contacto la parte superior de la viga con la tablazón, ya que es donde recibe menos aire, asoleamiento y por ende presenta mayor humedad y un ambiente propicio para la proliferación de hongos e insectos. Una vez ejecutado el apuntalamiento, lo primero que debemos hacer es limpiar toda la superficie de la viga, retirando el relleno, terminación, tablazón, o cualquier otro elemento que obstaculice el trabajo. Toda esta intervención se realiza desde la parte superior del techo. Se retira todo y una vez que se haya finalizado se sustituye la tablazón en mal estado por nuevas[Buajasán et al.]. Toda la madera afectada que se retire, deberá ser quemada para evitar posibles contaminaciones a otros elementos[Buajasán et al.]. Como las vigas tienen una escuadría muy pequeña se procederá a sustituir todo el elemento por otro y se escogerá una madera con características físico-mecánicas acorde a las circunstancias a la que está sometida (se escoge la Green Heart con nombre científico de Ocotea rodiaei Mez, madera con propiedades bastante resistentes). Las dimensiones entonces sí se mantendrían iguales al elemento original. Es recomendable adoptar la técnica original y primitiva que se utilizó siglos atrás para la construcción de la cubierta. La misma consiste en que las tejas deben ir de forma tal que encajen perfectamente una con otras sin acudir a la utilización de mortero y que se coloquen directamente sobre la tablazón. No se puede poner papel fieltro asfáltico ni relleno entre la tablazón y las tejas criollas. Esto permite que la tabla pueda transpirar con facilidad a través de la teja y que no exista retención de humedad en la cara superior de la misma, según ("Entrevista realizada a especialistas en restauración de elementos de madera de la Empresa de Inversiones perteneciente a la Oficina del Historiador de La Habana," 2018).    Luego se procede a preparar bien la superficie y se aplica la pintura llamada Xanol Lasur ["Entrevista realizada a especialistas en restauración de elementos de madera de la Empresa de Inversiones perteneciente a la Oficina del Historiador de La Habana," 2018](contiene filtro solar UV, es permeable al vapor de agua permitiendo la transpiración del soporte, hidrofugante e impermeable al agua de lluvia, resistente a los efectos nocivos de la intemperie, buena flexibilidad) para garantizar la estética y protección del elemento.

Deterioro: Pudrición. Pérdida de sección

Procedimiento de reparación: Primeramente, se debe ejecutar una inspección detallada de la tablazón mediante el uso de un punzón. En este caso, como el daño es puntual, se retira el tramo en mal estado y se coloca la nueva tabla (manteniendo las mismas características físico-mecánicas y dimensiones que la original de 200x25.4 mm) contra el relleno sin producir golpes o vibraciones que puedan afectar y desprender el enrajonado. Para soportar la tabla se colocan listones que las apoyan y que se fijan a las viguetas por medio de clavos[Garófalo & Rodríguez, 2013]. Toda la madera afectada que se retire, deberá ser quemada para evitar posibles contaminaciones a otros elementos[Buajasán et al.]. La madera ya puesta en obra y que se encuentre sana se someterá a un tratamiento preservador llamado Xanol Fondo Protector. Luego del tratamiento preservador se procede a aplicar un producto llamado Xanol Selladora ["Entrevista realizada a especialistas en restauración de elementos de madera de la Empresa de Inversiones perteneciente a la Oficina del Historiador de La Habana," 2018]. Se procede a preparar bien la superficie y se aplica la pintura llamada Xanol Lasur["Entrevista realizada a especialistas en restauración de elementos de madera de la Empresa de Inversiones perteneciente a la Oficina del Historiador de La Habana," 2018] (contiene filtro solar UV, es permeable al vapor de agua permitiendo la transpiración del soporte, hidrofugante e impermeable al agua de lluvia, resistente a los efectos nocivos de la intemperie, buena flexibilidad) para garantizar la estética y protección del elemento.

4. Conclusiones

1-El antiguo Convento de Santa Clara de Asís constituye uno de los representantes más significativos de la arquitectura colonial de filiación Hispano-Mudéjar en la ciudad. Se caracteriza por la extensión de sus dominios, dada por la escala arquitectónica y la pregnancia de sus formas volumétricas.

2-A través de una inspección organoléptica se pudo identificar que los principales deterioros de la edificación, en las galerías del segundo nivel en el primer claustro, se hallan en los elementos estructurales de madera como los pies derechos que están totalmente expuestos a la intemperie y los elementos que conforman la cubierta como las vigas y la tablazón. Es importante dar a conocer que la madera utilizada durante las intervenciones realizadas en años anteriores no fue elegida adecuadamente, la misma no cumplía con las características físico-mecánicas que debe tener un elemento estructural de madera en locales abiertos como lo son en este caso las galerías. Hay que tener en cuenta que en esa época se colocaba en obra las maderas con las que se contaba en aquel entonces.

3-Los elementos de madera de la edificación se encuentran afectados por colonias de termitas, presencia de humedad en los pies derechos y en las vigas.

4-El 51.5% de un total de 396 vigas, se encuentran con manchas de humedad, siendo este deterioro el más común en estos elementos que es debido a la mala elección de la madera o por filtración proveniente del techo.

5-Otra lesión muy común en dichos elementos es el deterioro en la zona de la fogonadura, que el 31.3% de un total de 396 vigas presentan esta lesión producida por la poca ventilación y asoleamiento que hay en esta área.

6-El 60.4% de un total de 48 pies derechos, se encuentran con manchas de humedad por estar expuestos a la intemperie.

7-Las propuestas de tratamiento a las lesiones detectadas cumplen con las regulaciones vigentes para edificios de Grado de Protección I. Dichas propuestas fueron escogidas buscando la mínima afectación posible a la estética y belleza del Convento, el cual representa un valor patrimonial.

8-Cuando se detallen, según los intereses de la inversión, los materiales que se utilizarán en la restauración del Convento, entonces de confeccionará un manual de mantenimiento y explotación del mismo.

9-Se realizarán actividades de capacitación al personal que explotará el Convento( uso estatal) para fomentar la preservación y conservación del mismo informándole a dicho personal sobre las técnicas correctas para solucionar cualquier daño que se presente, teniendo en cuenta siempre las Regulaciones Urbanísticas del Centro Histórico de La Habana para edificaciones de Grado Protección I.

5. Referencias Bibliográficas

Rodríguez, D. C. I. O. Á. El estudio de diagnóstico de los forjados de madera en edificaciones.

Collar, J. C., Prieto, E. H., & Barra, R. D. (2009). Ensayos no destructivos sobre madera estructural. Una revisión de 30 años en España. Kurú: Revista Forestal.

Basterra, L. A., Acuña, L., Casado, M., Ramón-Cueto, G., & López, G. (2009). Diagnóstico y análisis de estructuras de madera mediante técnicas no destructivas: aplicación a la Plaza Mayor de Chinchón. Informes de la construcción (Vol. vol.61, 516, 21-36). Madrid.

Arbelo, A., & Garbuyo, E. (2012). Patologías en la construcción en madera. Estudio de caso: Vivienda en Punta Colorada. (pp. 57). Facultad de Arquitectura. Universidad de la República. Tesina.

Cruza, A., Rodríguez, R. (2007). Plantas epilíticas del Castillo de La Fuerza en el Centro Histórico de La Habana Vieja, mecanismos de dispersión y distribución. Revista Jard. Bot. Nac, 27-28, 61-64.

Buajasán, M. C., Isidrón, V. Á., Castillo, A. L. C., Oliva, M. M., Labzovski, N. R., Díaz, R. S., . . . Blanco, N. G. Manual de reparación y mantenimiento de edificaciones del Centro Histórico de La Habana.

[Entrevista realizada a especialistas en restauración de elementos de madera de la Empresa de Inversiones perteneciente a la Oficina del Historiador de La Habana] (2018, abril).

Garófalo, P. J. T., & Rodríguez, O. Á. (2013). Conservación de edificaciones. Parte 1 (N. C. Herrero Ed.). La Habana: Editorial Universitaria Félix Varela.

6. Reconocimientos

La autora desea agradecerles a todos los que colaboraron incondicionalmente en la realización de este artículo como lo son los trabajadores del departamento de diagnóstico perteneciente a la Empresa RESTAURA, entre ellos están Alberto Hernández Oroza, Niurka Fernández Muñoz, Alina Romeo Sáez, Joaquín Raúl Cuetara Ricardo. No puedo dejar de mencionar a la Ingeniera María Elena Prieto Soto y a mi inigualable Jennifer López Guevara. A todos, muchas Gracias.

Sobre el autor

Dayana Rodríguez Veloz .Ingeniera Civil de la Empresa de Arquitectura y Urbanismo (Restaura), Especialista B de Proyecto e Ingeniería.

Jennifer López Guevara. Ingeniera Civil. Profesor Instructor del Departamento de Construcciones del Centro de Estudios de la Construcción y Arquitectura Tropical. Miembro del Grupo de investigación de Prevención y Mitigación de Desastres (PREMIDES) que dirige el Dr. Ing. Carlos Llanes Burón.

# Text boxes

Pinus Taeda

Corte radial a 100x

Corte tangencial a 100x

Corte transversal a 100X

Figura 4. Termita soldado. Imágenes captadas por el microscopio en el laboratorio de biología perteneciente a la empresa de diagnóstico de la empresa Restaura.

Figura 6. Plantas deteriorantes que crecen en la cubierta de las galerías del primer claustro. La imagen a la izquierda pertenece a una planta de porte herbáceo. La imagen que se encuentra en el medio pertenece a una planta de porte arbusto. La imagen que se encuentra a la derecha pertenece a planta de porte. arbóreo. Elaboración propia.