 Causas del agrietamiento en las carcasas de turbina de un turbocompresor
I
Ing. Luís Alberto Machado Rodríguez, Dr.Alejandro Duffus Scott, Dr.Amado Cruz Crespo.

---
Introducción
La Empresa de Mantenimiento a Grupos Electrógenos de Fuel “EMGEF” actualmente es la encargada de la operación y el mantenimiento a las Centrales Eléctricas o Grupos Electrógenos de Fuel – Oil. La cual lleva a cabo las operaciones tecnológicas para el desmontaje, desarme, inspección, mantenimiento y ensamblaje del turbo-cargador TPS- 57 de los motores HYUNDAIHIMSEN 9H 21/32. (Rodriguez 2019).
En los turbocompresores en el lado de la entrada de los gases de escape al cabo de 75 a
100 horas de operación o ante desviaciones de régimen se les lleva a cabo el procedimiento de limpieza con agua, por los operadores de los grupos electrógenos.

---
Los gases de escape a la entrada del turbo poseen temperaturas de 350 a 380 0C, o una máxima de 450 0C. Inyectando 8,5 litros de agua a una presión de 2,5 a 3 bar y a una temperatura de 30 0C durante 10 minutos se lleva a cabo el lavado de los turbos. Ocurriendo aquí un choque térmico en la superficie interior de la carcasa de la turbina ya que el fluido a baja temperatura (30 0C) golpea sobre la superficie caliente (aproximadamente 380 0C), produciendo un nivel muy alto de tensiones en la superficie expuesta a los gases de escape a elevadas temperatura y al agua a temperatura ambiente, que normalmente conduce al desarrollo de grietas. (Rodriguez 2019)

---
Metodología
En la inspección de las carcasas de las turbinas durante los mantenimientos capitales se observan en ocasiones grietas producidas por choques térmicos, los que ocurren debido a los lavados que se les hacen cada 100 h de trabajo. Las grietas se desarrollan en tres zonas con valores permisibles en cada una de ellas y en dos direcciones transversal y longitudinal siendo las transversales las de mayor peligro. Este problema comenzó en el año 2009, cuando los motores estaban por las 6000 horas de trabajo y se revisó el turbocompresor y se detectó que la carcasa de la turbina (caracol) presentaba grietas. A partir de ahí se comienzan a revisar cada mantenimiento de 6000 a las 12000 horas para verificar las que presentan este problema. (EMGEF 2014)

---
INSPECCIÓN DE LA CARCASA MEDIANTE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS
Mediante el método de inspección visual y líquidos penetrantes, se analizaron los tipos de grietas que aparecen en las diferentes zonas y direcciones respectivamente.
En la figura 2 se muestra la grieta formada en la sección A, la cual es la lengüeta más corta, donde la longitud máxima permisible de la grieta es de 70 mm.
LA<70 mm
Figura 2. Grieta formada en la Sección A. (Laustela 2005)
LA

---
 GRIETA FORMADA EN LA SECCIÓN B
En la figura 3 se muestra la grieta formada en la sección B, la cual es la lengüeta intermedia, donde la longitud máxima permisible de la grieta es de 140 mm.
LB<140 mm
Figura 3. Grieta formada en la Sección B. (Laustela 2005
LB

---
Grieta formada en la Sección C
En la figura 4 se muestra la grieta formada en la sección C, la cual es de las lengüetas restantes, la longitud máxima permisible de la grieta es de 140 mm.
LC<140 mm
    1. Figura 4. Grieta formada en la Sección C. (Laustela 2005)
Lc

---
Grieta transversal
En la figura 5 se muestra la grieta formada en la dirección vertical, la cual es en la lengüeta corta , la longitud	máxima permisible de la grieta es de 45mm.
LT<45 mm
Figura 5.Grieta transversal
LT

---
 los rangos de permisibles de las longitudes de las grietas en las carcasas
Sección	Longitud permisible de la grieta (mm)
A	70
B	140
C	140
Transversal	45

---
Determinación del choque térmico producido en la carcasa
El choque térmico es común en las plantas que involucran agua y vapor. Los choques a menudo ocurren cuando el fluido a baja temperatura golpea sobre una superficie caliente, produciendo un nivel muy alto de tensiones cercano a la superficie expuesta que eventualmente puede conducir al desarrollo de grietas, se puede presentar otra situación menos común en la que ocurre el choque térmico, particularmente en donde ocurren repentinas despresuraciones en recipientes. (Mellouli, Haddar et al. 2011)

---
2(1 - u)	f

---
Donde:
 Sm: es la amplitud máxima del esfuerzo térmico generada durante el choque térmico. E: es el módulo elasticidad
a : es el coeficiente de expansión térmica.
DTm: es la magnitud máxima posible del choque térmico
n: es el coeficiente de Poisson
kf: es el factor de concentración de esfuerzos cuyo valor es de 1,0 a 5,0.
Con E, a y n siendo constantes del material, sólo DTm y kf son desconocidos.

---
La amplitud de la tensión de diseño permisible Sase encuentra en el código(ASME 2010),teniendo como valor Sa= 210 MPa.La amplitud máxima posible del choque térmico DTm= Tcarcasa-Tagua, donde la Tcarcasa= 3800C y la Tagua= 300C, por lo que DTm= 3500C.
El factor de concentración de tensiones se decide tomar valores que se encuentra
entre 1 y 5.
El coeficiente de Poisson n= 0,25, el coeficiente de expansión térmica es de

---
 Amplitud máxima del esfuerzo térmico generada durante el choque térmico en función del factor de concentración de esfuerzos

---
Valoración de la magnitud del esfuerzo térmico
La determinación del valor de la amplitud máxima del esfuerzo térmico generada durante el choque térmico (Sm), es de gran significación para tener criterio acerca del surgimiento de grietas en la carcasa, si Sm es mayor que Sa implica que en la carcasa se desarrollarán grietas y debido a que dicha carcasa está sometida por intervalos de tiempos a esta tensión periódica, las grietas se propagan.

---
Resultados y discusión
  1. Sobre el agrietamiento
  1. Las grietas transversales de las carcasas son las más peligrosas ya que estas provocan una rotura rápida del turbo y fugas de los gases de escapes lo que da el menor valor permisible, esto se explica debido a que en la dirección transversal el factor de concentración de esfuerzos (kf) es mucho mayor. Analizando la Tabla 1, se puede concluir que, si todo el agrietamiento presente en la carcasa del turbo está dentro de los parámetros permisibles, este puede seguir en funcionamiento.

---
Resultados y discusión
  1. Acerca del Choque Térmico.
  1. La ecuación 1, para la determinación de la magnitud de la intensidad del choque térmico es recomendada por el código.
En el caso de los aceros al carbono con σúltima≤ 552 MPa, se considera que la amplitud de la tensión de diseño permisible (Sa) es del orden de 210 Mpa. Según el valor de σúltima del hierro fundido nodular de la carcasa es del orden de 500MPa, esto permite poder utilizar el mismo valor de Sa= 210 MPa. De acuerdo a la figura 6 para un factor concentrador de esfuerzos (kf) del orden de 1 el valor que alcanza la amplitud máxima del esfuerzo térmico generado durante el choque térmico (Sm), es superior a Sa, por tanto, esto justifica la aparición de grietas tanto transversalmente como longitudinalmente.

---
Resultados y discusión
  1. Acerca del Choque Térmico.
Para grietas transversales, el factor de concentración de esfuerzos es mayor por lo que la amplitud máxima del esfuerzo térmico generada durante el choque térmico es mucho mayor como muestra la figura 1., lo cual implica que la longitud permisible de este tipo de grieta es de menor longitud (45 mm).
La magnitud de la amplitud máxima del esfuerzo térmico producida por el choque térmico genera grietas en la carcasa y debido a que la magnitud de esta tensión es periódica también, aparece el fenómeno de fatiga térmica, trayendo como consecuencia la propagación de las grietas, es decir la causa fundamental del agrietamiento en la carcasa es debido al choque térmico y fatiga térmica.

---
Conclusiones
1.La amplitud máxima del esfuerzo térmico generada durante el choque térmico (Sm), para la carcasa objeto de estudio, alcanza un valor máximo de 560 MPa para un factor de concentración de esfuerzos (kf=1).
2.Como la magnitud de Sm (560 MPa) es mucho mayor que Sa (210 MPa) y la carcasa recibe una tensión periódica esto justifica la propagación de la grieta.
3.En la sección de la carcasa donde haya mayor factor de concentración de esfuerzos (kf), la probabilidad de surgimiento de grietas es mayor, producto de las altas tensiones creadas en esa zona.

---
Referencias bibliográficas
ASME (2010). "Rules for construction of Pressure Vessels." An International CodeVIII Division 2: 998.
D.Callister.W "Introduccion a las Ciencias e ingeniería de los materiales. Department of Materials Science and Emgineering the University of Utah." Editorial Reverté, S.A.
EMGEF (2014). "Mantenimiento Preventivo Planificado de las carcasas pertenecientes a las turbinas de los Grupos Electrógenos, Villa Clara, Cuba.".
Laustela, E. (2005). "El Turboalimentador ABB, para aumentar la potencia y rendimiento de los motores." Revista ABB: 3,5.
Mellouli, D., et al. (2011). "Thermal fatigue of cast irons for automotive application." Materials & Design32(3): 1508-1514.
Rodriguez, L. A. M. (2019). "Metodología para el reacondicionamiento por soldadura de las carcasas de las turbinas de los turbocompresores de los Grupos Electrógenos, Proyecto de Ingenieria Mecanica III, UCLV, Santa Clara, Villa Clara, Cuba.".