## Slide 1: Efecto tribológico de la aditivación de lubricantes minerales para motores diésel con nanotubos de carbono funcionalizados
XI Conferencia Científica Internacional de Ingeniería Mecánica – COMEC 2023

## Slide 2: Contenido
Introducción
Metodología
Resultados y análisis
Conclusiones

## Slide 3: INTRODUCCIÓN
MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA
Elevado consumo de combustible
Elevada contaminación
Elevado uso (transporte, minas…)
Elevadas pérdidas
Nuevos materiales
Optimización
energética
Control de
fricción
Texturizado
Modificación de
lubricantes
AW , EP, Nanotecnología

## Slide 4
METODOLOGÍA
Lubricante mineral convencional SAE 15W40 aditivado:
  Nanotubos de carbono
  Nanotubos con MoS2
2. Caracterización
  Nanotubos
  Anillo y Camisa del motor
3. Evaluación reológica
4. Evaluación tribológica
  Pin disco
  Banco Motor

## Slide 5
RESULTADOS
Base mineral 500SN, CNTs de ceniza volante, CVD
(Salah et al., 2017)
Aceites minerales, SWCNT, CVD
(Cursaru et al., 2012)
Aceite PAO,SWCNT, CVD
(Cursaru et al., 2012)

## Slide 6: RESULTADOS
Caracterización de los nanotubos

## Slide 7
RESULTADOS
Caracterización del motor

## Slide 8
RESULTADOS
No hay cambios significativos en la viscosidad del lubricante
Los lubricantes aditivados exponen pseudo plasticidad
Los lubricantes probados se ajustan al modelo newtoniano

## Slide 9
RESULTADOS
Evaluación tribológica – tasa de desgaste
Pin disco

## Slide 10
RESULTADOS
Evaluación desempeño del motor

## Slide 11
RESULTADOS
Evaluación desempeño del motor
Comportamiento de variables en motor

## Slide 12
RESULTADOS
Espectroscopia Raman

## Slide 13
CONCLUSIONES
Para concentraciones menores al 1%, no hubo cambios reológicos significativos, de modo que es viable aditivar el aceite hasta estas proporciones con nanotubos multicapa carboxilos o funcionalizados con MoS2
Se evidenció un cambio en el desempeño del motor cuando se usan lubricantes modificados con nanotubos de ambos tipos: disminución de consumo de combustible cuando se usan nanotubos carboxilos, mientras que con nanotubos funcionalizados con MoS2 el consumo tiende a aumentar debido a la generación de óxidos de molibdeno que añaden cargas.
Existe un efecto al aditivar con nanotubos de carbono un aceite mineral para motores diésel: disminución en el coeficiente de fricción, el cual lleva a menos perdidas de fricción no deseadas reflejándose en un menor consumo de combustible.
Fue posible llegar a un acercamiento en el mecanismo de funcionamiento de los nanotubos de carbono como aditivos modificadores de fricción en lubricantes minerales, los nanotubos se degradan en el contacto desde sus capas externas.

## Slide 14
D. L. Cursaru, C. Andronescu, C. Pirvu, and R. Ripeanu, “The efficiency of Cobased single-wall carbon nanotubes (SWNTs) as an AW/EP additive for mineral base oils,” Wear, vol. 290–291, pp. 133–139, Jun. 2012, doi: 10.1016/j.wear.2012.04.019
J. A. C. Cornelio, P. A. Cuervo, L. M. Hoyos-Palacio, J. Lara-Romero, and A. Toro, “Tribological properties of carbon nanotubes as lubricant additive in oil and water for a wheel-rail system,” J. Mater. Res. Technol., vol. 5, no. 1, pp. 68–76, Jan. 2016, doi: 10.1016/j.jmrt.2015.10.006.
J. A. C. Cornelio et al., “Development of multiwalled carbon nanotubes (MWCNT’s) functionalized with molybdenum disulfide (MoS2) by separate methodology,” Diam. Relat. Mater., vol. 122, p. 108814, Feb. 2022, doi: 10.1016/J.DIAMOND.2021.108814.
K. P. Lijesh, S. M. Muzakkir, and H. Hirani, “Experimental tribological performance evaluation of nano lubricant using multi-walled carbon nano-tubes (MWCNT),” Int. J. Appl. Eng. Res., vol. 10, no. 6, pp. 14543–14550, 2015, Accessed: May 12, 2021. [Online]. Available: http://www.ripublication.com. [14] J.
International ASTM, “Standard Test Method for Wear Testing with a Pin-onDisk Apparatus 1 This international standard was developed in accordance with internationally recognized principles on standardization established in the Decision on Principles for the Development of Int,” 2017, doi: 10.1520/G0099-17.
BIBLIOGRAFÍA

## Slide 15: Que modificaciones a lubricantes con nanopartículas carbonosas han sido realizadas?
BIBLIOGRAFÍA

## Slide 16: Grupo GIIEN